湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-M411

环氧树脂固化剂 LG-M411

LG-M411 是一种指环胺和聚醚胺改性的环氧树脂固化剂，主要用于瓷砖美缝胶等领域。该产品具有气味小、色浅，耐黄变、耐水、耐潮好等优点。固化胶条泡水不失光、不白桦、颜色稳定性好、硬度高、韧性优等特点。

一、典型特征：

| 外观 | 无色透明粘稠液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max1 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 1500-2500 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 200-250 |
| 固含量（wt%） | 100 |
| 活性氢当量 | 185-195 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:90 |
| 相对密度（25℃） | ≥1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 20min-30min |
| 硬度（对环氧当量190环氧树脂，48h） | 70-80 |

二、参考用途：

——环氧美缝固化剂

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。