湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-D206

环氧树脂固化剂 LG-D206

LG-D206是一种指环胺改性的环氧树脂固化剂，主要用于环氧地坪中底涂等领域。它具有气味低、固化速度快、固化物硬度高等特点，漆膜完全固化后无油面，打磨性好。

一、典型特征：

| 外观 | 深棕色透明液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max16 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 500-1000 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 250-300 |
| 固含量（wt%） | 100 |
| 活性氢当量（AHEW） | 90-95 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:50 |
| 相对密度（25℃） | ＞1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 15min-25min |
| 硬度（对环氧当量190环氧树脂，48h） | ≥85 |
| 附着力 | 2级 |
| 表干时间（25℃） | 3h-4h |
| 打磨时间（25℃） | 12h-18h |

- 1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

- 2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；

- 3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触。

二、参考用途：

——环氧地坪浅色中底涂

——电子灌封胶、防腐涂料

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

20L铁桶包装，净重20Kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。