[image: image1.png]


湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD
产品说明书
Tech. No.  LG-401                                  

环氧树脂固化剂 LG-401
LG-401 是一种指环胺和聚醚胺改性的环氧树脂固化剂，主要用于瓷砖美缝胶等领域。该产品具有气味小、色浅，耐黄变、耐水、耐潮好等优点。固化胶条泡水不失光、不白桦、颜色稳定性好、硬度高、韧性优等特点。
一、典型特征：

	外观 
	无色透明粘稠液体

	色度（Fe-Co法）
	Max1

	黏度（mPa·s/25℃）
	1000-3000

	胺值 (高氯酸法，mgKOH/g)
	180-220

	固含量（wt%）
	100

	活性氢当量
	185-195

	推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） 
	100:90

	相对密度（25℃）
	≥1

	凝胶时间（100g/25℃）
	15min-25min

	撕边时间（25℃，h）
	4-6

	硬度（对环氧当量190环氧树脂，48h）
	65-75


二、参考用途：

——环氧美缝固化剂
三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

保存期限：

    常温原装桶包装保存12个月。

