湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-7167

环氧树脂固化剂 LG-7167

LG-7167是一种脂肪胺改性的酚醛胺环氧树脂固化剂，主要用于环氧地坪底涂等领域。它具有颜色浅，固化速度快，在低温环境下（5℃左右）也具有较快的干燥速度，渗透性好，结膜性优异，与水泥基地面有良好的附着力，漆膜完全固化后无油面，打磨性好。

一、典型特征：

| 外观 | 黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max10 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 100-500 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 180-220 |
| 活性氢当量（AHEW） | 190-195 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:100 |
| 推荐配比（对601-75环氧树脂） | 100:30 |
| 相对密度（25℃） | ＜1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 30min-50min |
| 附着力 | 1级 |
| 0.2mm漆膜表干时间（25℃） | 2h-3h |
| 0.2mm漆膜表干时间（5℃） | 4h-6h |
| 0.2mm漆膜实干时间（25℃） | 6h-8h |
| 0.2mm漆膜实干时间（5℃） | 12h-15h |

- 1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

- 2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；

- 3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触。

二、参考用途：

——环氧地坪浅色底涂

——防腐涂料

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

20L铁桶包装，净重20Kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。