[image: image1.png]


湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD
产品说明书
Tech. No.  LG-7167A                                 

环氧树脂固化剂 LG-7167A
LG-7167A是一种脂肪胺改性的酚醛胺环氧树脂固化剂，主要用于环氧地坪底涂等领域。它具有颜色浅，粘度大，固化速度快，在低温环境下（5℃左右）也具有较快的干燥速度，渗透性好，结膜性优异，与水泥基地面有良好的附着力，漆膜完全固化后无油面，打磨性好。
一、典型特征：

	外观 
	黄色透明粘稠液体

	色度（Fe-Co法）
	Max10

	黏度（mPa·s/25℃）
	15000-30000

	胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) 
	250-300

	活性氢当量（AHEW）
	190-195

	推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） 
	100:100

	推荐配比（对601-75环氧树脂） 
	100:30

	相对密度（25℃）
	＜1

	凝胶时间（100g/25℃）
	15min-30min

	附着力
	1级

	0.2mm漆膜表干时间（25℃）
	1h-2h

	0.2mm漆膜表干时间（5℃）
	4h-6h

	0.2mm漆膜实干时间（25℃）
	6h-8h

	0.2mm漆膜实干时间（5℃）
	12h-15h


1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；
3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触。
二、参考用途：

——环氧地坪浅色底涂        

——防腐涂料
三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

20L铁桶包装，净重20Kg/桶。
室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

保存期限：

    常温原装桶包装保存12个月。

