湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-412

环氧树脂固化剂 LG-412

LG-412 是一种改性胺类环氧树脂固化剂，与美缝环氧树脂配合使用，主要用于瓷砖美缝胶等领域。该产品具有粘度低、亮度好、粘结力好、韧性好，打胶不流淌、不收缩、不塌陷，耐潮、耐黄变好等优点。

一、典型特征：

| 外观 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max2 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 1000-3000 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 190-230 |
| 固含量（wt%） | 100 |
| 活性氢当量 | 185-195 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:90 |
| 相对密度（25℃） | ≥1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 15min-25min |
| 撕边时间（25℃，h） | 4-8 |
| 硬度（对环氧当量190环氧树脂，48h） | 65-75 |

二、参考用途：

——环氧美缝固化剂

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。