湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-G18

环氧树脂固化剂 LG-G18

LG-G18是一种聚醚胺改性的环氧树脂固化剂，主要用于环氧地坪面涂固化剂等领域。该产品具有气味小、色泽浅、固化速度快、流平性好等优点。形成的固化漆膜光泽度好、硬度高，耐水、耐潮湿、表面不白桦，泡水不发白不失光等特点。

一、典型特征：

| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max2 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 500-800 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 250-300 |
| 固含量（wt%） | 100 |
| 活性氢当量 | 90-95 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:50 |
| 相对密度（25℃） | ＜1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 30min-50min |
| 硬度（对环氧当量190环氧树脂，48h） | ≥85 |
| 光泽度 | ≥95 |
| 附着力 | 1级 |
| 表干时间（25℃） | 4h-5h |
| 指干时间（25℃） | 20h-24h |

- 1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

- 2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；

- 3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触；

- 4、施工环境温度5℃-35℃，湿度＜80%。

二、参考用途：

——环氧地坪自流平

——环氧地坪薄涂

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。