[image: image1.png]


湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD
产品说明书
Tech. No.  LG-403                                  

环氧树脂固化剂 LG-403
LG-403 是一种脂肪胺改性的环氧树脂固化剂，主要用于瓷砖空鼓修复等领域。该产品具有气味小、颜色浅，粘度小，渗透性好，固化速度快，可低温快速固化，固化后粘结强度和附着力高等优点。
一、典型特征：

	外观 
	无色透明粘稠液体

	色度（Fe-Co法）
	Max2

	黏度（mPa·s/25℃）
	30-300

	胺值 (高氯酸法，mgKOH/g)
	450-550

	固含量（wt%）
	100

	活性氢当量
	60

	推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） 
	100:33

	相对密度（25℃）
	≤1

	凝胶时间（50g/25℃）
	15min-25min

	硬度（对环氧当量190环氧树脂绍D，24h）
	≥70

	剪切强度（对环氧当量190环氧树脂25℃，24h）
	≥10MPa


二、参考用途：

——瓷砖空鼓修复
三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

1000L吨桶包装，净重1000kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

保存期限：

    常温原装桶包装保存12个月。

