湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  T-31

环氧树脂固化剂 无水T-31

无水T-31是一种脂肪胺改性的酚醛胺环氧树脂固化剂，它具有无水、无溶剂，颜色浅，粘度高，胺值高，配比高，固化速度快，无油面，耐腐蚀，与环氧树脂相容性好，在低温、潮湿环境下也具有较快的干燥速度。

一、典型特征：

| 外观 | 黄色透明粘稠液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | ≤8 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 10000-20000 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 550-600 |
| 活性氢当量（AHEW） | 48 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:25 |
| 固含量 | ≥99% |
| 相对密度（25℃） | ＜1 |
| 凝胶时间（4:1，100g/25℃） | 5min-8min |
| 凝胶时间（4:1，100g/0℃） | 10min-20min |

- 1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

- 2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；

- 3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触。

二、参考用途：

1、聚酰胺固化剂促进剂；

2、环氧固化剂改性胺；

3、工业管道、设备、船舶、重防腐等防腐涂料；

4、环氧地坪涂料；

5、胶黏剂、建筑结构胶；

6、电子元件灌封胶；

7、石材干挂胶、石材背胶

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

20L铁桶包装，净重20Kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。